设备维检中心焊工题

单选题：

【1】【答案:B】干燥且有触电危险环境的安全电压值为（    ）

A.110V  B.36V  C.24V  D.12V

【2】【答案:A】焊接设备在使用过程中发生故障，焊工的责任是（    ）

A.立即切断电源，通知电工检查修理

B.立即切断电源，自行检查修理

C.带电检查修理  D.立即通知电工检查修理

【3】【答案:A】焊接过程中，对焊工危害较大的电压是（    ）

A.空载电压  B.电弧电压  C.短路电压  D.网路电压

【4】【答案:A】为防止触电和火灾事故，焊接电缆的中间接头不得超过（    ）

A.2个  B.3个  C.4个  D.5个

【5】【答案:D】若室内电线或设备着火，不应采用（    ）灭火

A.干砂土  B.二氧化碳  C.四氯化碳  D.泡沫灭火器

【6】【答案:D】强烈的可见光对焊工眼睛的危害主要是（    ）

A.电光性眼炎  B.白内障  C.青光眼  D.眼睛疼痛

【7】【答案:C】对焊工没有毒害的气体是（    ）

A.臭氧  B.一氧化碳  C.二氧化碳  D.氮氧化物

【8】【答案:A】焊接烟尘对焊工的危害是（    ）

A.尘肺和锰中毒  B.心脏病  C.胃痉挛  D.高血压

【9】【答案D】对焊工危害较大的焊条药皮类型是（    ）

A.氧化铁型 B.氧化钛钙型 C.纤维素型 D.低氢型

【10】【答案:C】焊割炬所用氧气胶管应能承受的压力是（    ）

A.0.5mpa  B.1mpa  C.1.5mpa  D.2mpa

【11】【答案:C】氧气瓶口沾染油脂会引起（    ）

A.氧气纯度下降  B.火焰能率降低  C.燃烧爆炸

D.使焊缝产生气孔

【12】【答案:A】焊接切割过程中，若发生回火时，应采取的措施是（    ）

A.立即关闭焊，割炬乙炔阀，然后再关闭氧气阀。

B.立即先关闭焊，割炬氧气阀，然后再关闭乙炔阀。

C.立即将焊割炬放入水中  D.立即关闭氧气瓶阀

【13】【答案:D】高空焊接时（    ）是不符合规定的

A.焊工施焊时，佩戴标准安全带。

B.焊工施焊时，电缆或氧、乙炔管不缠在身上，而固定在架子上。

C.施焊处下方及危险区内的可燃、易燃物品应移开。

D.施焊处的下方或危险区内停留人员。

【14】【答案:C】不属于易燃、易爆气体的是（    ）

A.乙炔气  B.液化石油气  C.氩气  D.氢气

【15】【答案:C】防止烟尘和有毒气体危害焊工的通风措施不应采取（    ）

A.通压缩空气  B.电扇  C.通氧气  D.吸尘排烟装置

【16】【答案:D】锅炉压力容器是生产和生活中广泛使用的（   ）的承压设备。

A.提供动力  B.换热和贮运  C.固定式  D.有爆炸危险

【17】【答案:D】锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的（   ）。

A.设备安装  B.结构性能  C.生产效率  D.安全使用

【18】【答案:A】锅炉压力容器的焊接质量与结构设计，材料选择，工艺规程有关，还与（    ）有直接关系。

A.焊工操作技能和工作责任心  B.锅炉压力容器的安装位置

C.锅炉压力容器的使用环境    D.锅炉压力容器的工作状况

【19】【答案:C】焊接接头往往是造成锅炉压力容器损坏的薄弱环节，其主要原因有三个，但是（    ）不是重要原因。

A.存在焊接缺陷        B.焊接接头区应力较高

C.焊接接头的使用条件  D.焊接接头的组织和性能不均匀

【20】【答案:A】国务院发布的《锅炉压力容器安全监察暂行条例》适用于（    ）.

（答案A）

A.所有的固定式承压锅炉和压力为一个表压以上的各种压力容器

B.所有的锅炉和压力容器    C.所有的锅炉

D.所有的压力容器和承压管道

【21】【答案:D】凡承受流体介质压力的（    ）设备称为压力容器

A.耐热  B.耐磨  C.耐腐蚀  D.密闭的

【22】【答案:C】属于安全监察范围的压力容器，按所承受的压力可分为高压、中压、低压容器和（    ）

A.常压容器  B.真空容器  C.超高压容器  D.换热容器

【23】【答案:B】《容规》规定：为有利于安全技术监督和管理，将其适用范围内的压力容器划分为（    ）

A.二类  B.三类  C.四类  D.五类

【24】【答案:A】第一类压力容器的压力范围是（    ）

A.0.1≤mpa〈1.6mpa     B.0.1≤mpa≤1.6mpa

C.0.1≤mpa〈10mpa      D.1.6≤mpa〈10mpa

【25】【答案:B】《容规》要求，压力容器相邻两筒节之间的纵缝及封头拼接焊缝与相邻筒节之间的纵缝应错开，焊缝中心线错开间距应大于筒节厚度的三倍，且不小于（    ）

A.80mm  B.100mm  C.120mm  D.150mm

【26】【答案:B】根据《容规》规定，压力容器焊缝在同一部位上的返修次数，一般不应超过（    ）

A.一次  B.二次  C.三次  D.四次

【27】【答案:D】压力容器的结构虽然简单，但受力情况较复杂，特别是（    ）

A.筒体纵缝 B.筒体环缝 C.封头拼接焊缝  D.结构不连续处

【28】【答案:B】锅炉主要由两大部分组成，它们是（    ）

A.燃料燃烧部分和燃料输送部分

B.燃料燃烧部分和水或其它工件介质吸收燃烧热部分

C.炉膛部分和锅筒部分

D.锅筒部分和燃料输送部分

【29】【答案:C】根据《容规》规定，压力容器不应采用（    ）

A.角焊缝  B.丁字焊缝  C.十字焊缝  D.端接焊缝

【30】【答案:C】取得焊工合格证后，在有效期内，可以承担锅炉压力容器的（    ）

A.所有焊接工作  B.所有返修焊工作

C.合格项目范围内的焊接工作和返修焊工作

D.合格项目范围内的焊接工作

【31】【答案:D】按照《蒸规》规定，主焊缝的接头型式是（    ）

A.角接接头 B.对接接头 C.全焊透的角接接头 D.全焊透的对接接头

【32】【答案:C】按《蒸规》规定，锅炉受压元件焊缝附近必须打上焊工代号钢印，钢印底部形状应为一系列点状或（    ）

A.“  ”形  B.“  ”形  C.“U”形  D.“V”形

【33】【答案:D】按《容规》规定，主要受压元件不包括（    ）

A.开孔补强板 B.人孔法兰 C.人孔接管 D.直径≤250mm接管

【34】【答案:C】钢材抵抗介质浸蚀的能力称为（    ）

A.抗氧化性 B.长期组织稳定性 C.耐腐蚀性 D.焊接性

【35】【答案:D】常规力学性能包括：强度、塑性、韧性及（    ）等

A.弹性  B.刚性  C.密度  D.硬度

【36】【答案:C】钢材试样在拉伸试验过程中，力不增加而继续发生塑性变形时，单位面积上所承受的力称为（    ）

A.布氏硬度  B.伸长率  C.屈服点  D.强度极限

【37】【答案:D】钢材的弯曲试验，可以检查金属材料的（    ）

A.强度  B.硬度  C.韧性  D.塑性

【38】【答案:C】铁碳合金中，含碳量为（    ）的部分称为钢

A.〈0.8％  B.0.8-2％  C.0.02-2％  D.〉2％

【39】【答案:A】钢中的主要杂质是指（    ）

A.硫及磷  B.碳及硅  C.硅及锰  D.铬及镍

【40】【答案:C】平均含碳量小于或等于0.25％的钢属于（    ）

A.高碳钢  B.中碳钢  C.低碳钢  D.低合金钢

【41】【答案:D】表示在不同温度的条件下，不同含碳量的铁碳合金所处的状态、晶体结构及显微组织特征的图称为（    ）

A.金属结晶过程图             B.体心立方晶格图

C.面心立方晶格图             D.铁碳合金状态图

【42】【答案:C】不锈钢1Cr18Ni9Ti中的“18”表示（    ）

A.平均含铬量17.50-18.49％ B.平均含铬量为0.18％

C.平均含铬量为18％        D.平均含铬量为1.8％

【43】【答案:B】钢中加入适量的锰元素可以提高（    ）

A.强度  B.塑性  C.抗氧化性  D.耐腐蚀性

【44】【答案:D】根据脱氧方式不同，碳素钢可分为镇静钢、半镇静钢及（    ）

A.低合金钢  B.低温钢  C.低碳钢  D.沸腾钢

【45】【答案:B】低合金钢中，合金元素总量为（    ）

A.〈3％  B.〈5％  C〈7％  D〈10％

【46】【答案:C】碳素结构钢Q235AF中的“235”表示（    ）

A.质量等级符号 B.脱氧方式符号 C.屈服点数值 D.热处理状态符号

【47】【答案:B】钢号20g中的“20”表示（    ）

A.合金元素总量           B.平均含碳量为万分之二十

C.平均含碳量为千分之二十 D.平均含碳量为百分之二十

【48】【答案:B】钢号16mng中的“16”表示（    ）

A.平均含碳量为百分之十六 B.平均含碳量为万分之十六

C.平均含锰量小于1.5％    D.平均含锰量大于1.5％

【49】【答案:C】低碳钢焊接时，其焊接性（    ）

A.一般  B.不好  C.良好  D.极差

【50】【答案:D】铬镍奥氏体不锈钢焊接时，主要是产生（    ）

A.气孔及夹渣 B.淬硬及冷裂纹 C.咬边及未熔合 D.晶间腐蚀及热裂纹

【51】【答案:D】普低钢焊接时，应避免采用（    ）

A.焊前预热  B.焊后缓冷  C.碱性焊条  D.大热输入及单道焊

【52】【答案:D】焊后消除应力热处理可以提高钢的（    ）

A.硬度  B.耐腐蚀性  C.强度  D.塑性及韧性

【53】【答案:A】钢材经退火处理后，可降低硬度细化晶粒消除（   ）

A.内应力  B.变形  C.表面缺陷  D.偏析

【54】【答案:A】焊芯的主要作用是（    ）

A.传导电流及填充金属  B.提高焊缝强度  C.气保护  D.稳定电弧

【55】【答案:C】焊丝牌号H08MnA中的“A”表示（    ）

A.焊条用钢  B.普通碳素钢焊丝 C.高级优质钢焊丝  D.特殊钢焊丝

【56】【答案:A】焊条药皮的主要作用之一是（    ）

A.稳定电弧  B.防止偏吹  C.减小变形  D.减小应力

【57】【答案:D】焊条药皮的作用不包括（    ）

A.稀渣  B.造渣  C.脱氧  D.耐腐蚀

【58】【答案:D】对钢焊条来说碱性焊条药皮类型为（    ）

A.钛铁矿型  B.氧化铁型  C.纤维素型  D.低氢型

【59】【答案:B】GB5117中规定，碳钢焊条的型号是根据熔敷金属的抗拉强度、药皮类型、焊接电流种类和（    ）划分的

A.化学成分  B.焊接位置  C.扩散氢含量  D.抗裂性能

【60】【答案:C】焊条型号E4315是碳钢焊条完整的表示方法，其中第三位阿拉伯数字表示焊条的（     ）

A.药皮类型  B.电流种类  C.焊接位置  D.化学成份代号

【61】【答案:C】“J422”是结构钢焊条牌号完整表示方法其中“42”表示焊缝金属（   ）.

A.牌号的编号              B.主要化学成份等级

C.强度极限等级            D.工作温度等级

【62】【答案:D】国标GB5117-85、GB5118-85、GB983-85中规定，低碳钢、低合金钢、不锈钢焊条型号中，“焊条”用字母（   ）表示。

A.J     B.H     C.A     D.E

【63】【答案:B】碱性焊条的主要优点之一是（    ）

A.脱渣性好 B.电弧稳定 C.对弧长无要求 D.具有良好的抗裂性

【64】【答案:B】焊条烘干的目的主要是（    ）

A.保证焊缝金属的抗拉强度  B.去掉药皮中的水分

C.降低药皮中含氧量  D.改善脱渣性能

【65】【答案:B】根据《焊条规程》规定，焊条重复烘干的次数不宜超过（    ）。

A.2次  B.3次  C.4次  D.5次

【66】【答案:D】碱性焊条的烘干温度通常为（    ）

A.150-250℃  B.250-300℃  C.300-350℃  D.350-420℃

【67】【答案:D】焊剂的作用与焊条药皮作用有相似之处，焊剂对焊缝起到渣保护作用等，但不起（    ）作用。

A.脱氧  B.气保护  C.掺合金  D.提高熔敷效率

【68】【答案:D】贮存于钢瓶内焊接用的CO2 通常为（   ）

A.气态  B.液态 C.固态  D.气--液态

【69】【答案:A】CO2 气体保护焊用焊丝镀铜以后，既可防止生锈又可改善焊丝（   ）

A.导电性能  B.导磁性能  C.导热性能  D.热膨胀性

【70】【答案:B】氩气的特点之一，在高温下不分解，不与金属起化学反应及（    ）。

A.能承受较大的焊接电流  B.不溶解于液体金属

C.有助于电子发射        D.对空载电压无要求

【71】【答案:B】如果氩气纯度不够，将直接影响（    ）。

A.引弧效果  B.焊缝质量及钨极烧损程度 C.电弧稳定性  D.喷嘴形状

【72】【答案:D】手工钨极氩弧焊时，钨极直径应根据焊接电源种类、极性和（    ）选择.

A.焊件形状  B.焊件厚度  C.焊件化学成分  D.焊接电流大小

【73】【答案:A】手工钨极氩弧焊时，钨极端部形状不但影响电弧的引燃、电弧稳定性、焊缝的形状，而且在一定程度上影响（    ）。

A.熔深及熔宽  B.电弧电压  C.熔化系数  D.合金元素烧损

【74】【答案:A】BX3-300型手弧焊机是（    ）

A.焊接变压器  B.焊接发电机  C.弧焊整流器  D.多用途焊机

【75】【答案:A】ZXG-300焊机的外特性是（    ）

A.下降特性  B.上升特性  C.平特性  D.缓降特性

【76】【答案:C】交流手弧焊机的空载电压为（    ）

A.380V  B.220V  C.60-80V  D.24-36V

【77】【答案:C】一般手弧焊机的负载持续率为（    ）

A.100％  B.80％  C.60％左右  D.50％左右

【78】【答案:C】计算手弧焊机负载持续率时，规定工作周期为（    ）

A.4小时  B.0.5小时  C.5分钟  D.10分钟

【79】【答案:B】选择手弧焊机的焊接电缆应根据焊机的（    ）

A.初级电流  B.额定电流  C.短路电流  D.焊接电流

【80】【答案:A】克服电弧磁偏吹的方法不包括（    ）

A.增加焊接电流  B.压低电弧  C.减小焊接电流

D.改变焊条角度，将焊条倒向电弧偏吹的一侧

【81】【答案:A】直流钨极氩弧焊时，用高频振荡器的目的是（    ）

A.引弧  B.消除直流分量  C.减少飞溅  D.稳定电弧

【82】【答案:C】用钨极氩弧焊焊接低碳钢时应采用（    ）

A.交流焊机  B.直流反接  C.直流正接  D.无要求

【83】【答案:C】焊机型号NSA-300中，“A”表示（    ）

A.焊接发电机  B.焊接变压器  C.氩弧焊机 D.CO2焊机

【84】【答案:A】MZ1-1000型埋弧焊机是（    ）

A.等速送丝式 B.均匀调节式 C.电弧电压反馈式 D.自动送丝式

【85】【答案:D】MZ1-1000型埋弧焊机中，“Z”表示（    ）（

A.整流焊机  B.交流焊机  C.直流焊机  D.自动焊机

【86】【答案:B】焊机型号BX3-300中，“300”表示（    ）

A.焊接电流300A B.额定电流300A C.初级电流300A D.短路电流300A

【87】【答案:D】用E5015焊条焊接时，焊机应选用（    ）

A.BX3-300  B.BX-330  C.MZ-1000  D.ZXG-300

【88】【答案:D】用AX-320焊机焊接时，测量焊接电流应采用（    ）

A.钳形电流表  B.万用表  C.电阻表 D.带分流器的直流电流表

【89】【答案:B】手工电弧焊时对焊接区域所采取的保护方法是（   ）

A.渣保护  B.气--渣联合保护  C.气保护  D.混合气体保护

【90】【答案:B】手工电弧焊时，金属熔化是利用焊条与焊件之间产生的（   ）

A.电渣热  B.电弧热  C.化学热  D.电阻热

【91】【答案:B】焊接时，为保证焊接质量而选定的各物理量的总称叫作（   ）

A.碳当量  B.焊接工艺参数  C.焊接热循环  D.焊接线能量

【92】【答案:D】焊接时，流经焊接回路的电流称为（   ）

A.稳弧电流  B.短路电流  C.脉冲电流  D.焊接电流

【93】【答案:C】熔焊时，单位时间内完成的焊缝长度称为（   ）

A.熔合比  B.送丝速度  C.焊接速度  D.熔敷长度

【94】【答案:A】熔焊时，两电极之间的电压降称为（   ）

A.电弧电压  B.空载电压  C.网路电压  D.引弧电压

【95】【答案:D】焊接时，焊件在加热和冷却过程中温度随时间的变化称为（   ）

A.焊接热影响区  B.熔合比  C.焊接线能量  D.焊接热循环

【96】【答案:C】熔焊时，被熔化的母材在焊道金属中所占的百分比称为（   ）

A.熔化系数  B.熔化速度  C.熔合比

【97】【答案:B】焊接时，若焊条直径变大则焊接电流（   ）

A.变小  B.变大  C.不变  D.无规律变化

【98】【答案:D】焊接中厚板时增加焊接层数焊接线能量减小有利于提高焊接接头的（   ）

A.耐腐蚀性  B.导电性  C.强度和硬度  D.塑性和韧性

【99】【答案:A】气焊火焰的性质应根据（   ）选择

A.被焊材料  B.焊件厚度  C.焊接位置  D.坡口形式

【100】【答案:B】消氢处理的温度范围一般在（   ）

A.150-200℃  B.250-350℃  C.400-450℃  D.500-550℃

【101】【答案:B】钨极氩弧焊不采用接触引弧的原因是（  ）

A.有放射性物质 B.钨极烧损严重，焊缝中易夹钨C.引弧速度太慢 D.焊缝中易夹钨

【102】【答案:D】高频高压引弧需要在电极和工件之间加上（   ）V的空载电压

A.220-380  B.380-500  C.500-2000  D.2000-3000

【103】【答案:C】焊接电弧的温度是指（    ）的温度

A.阴极斑点  B.阳极斑点  C.弧柱中心  D.弧柱表面

【104】【答案:B】手弧焊时，电弧的静特性曲线在Ｕ型曲线的（   ）

A.下降段  B.水平段  C.上升段

【105】【答案:C】埋弧自动焊采用大电流焊接时，电弧的静特性曲线在Ｕ形曲线的（   ）

A.下降段  B.水平段  C.上升段

【106】【答案:D】手弧、埋弧、钨极氩弧焊应该采用具有（   ）外特性曲线的电源

A.水平  B.上升  C.缓降  D.陡降

【107】【答案:A】容易获得良好焊缝成型的焊接位置是（   ）

A.平焊位置  B.立焊位置  C.横焊位置  D.仰焊位置

【108】【答案:B】手弧焊时，焊接电源的种类应根据（   ）进行选择

A.焊条直径  B.焊条性质  C.焊件材质  D.焊件厚度

【109】【答案:B】均匀调节式埋弧自动焊机弧长发生变化后，恢复的时间要比等速送丝式焊机来得（   ）

A.长  B.短  C.几乎一样

【110】【答案:C】铝、镁及其合金钨极氩弧焊时，电源应采用（   ）

A.直流正接  B.直流反接  C.交流

【111】【答案:C】钨极氩弧焊采用同一直径的钨极时，（   ）允许使用的焊接电流最小；（   ）允许使用的焊接电流最大。

A.直流正接  B.直流反接  C. 直流正接直流反接

【112】【答案:C】钨极氩弧焊时，氩气的流量大小取决于（   ）

A.焊件厚度  B.焊丝直径  C.喷嘴直径  D.焊接速度

【113】【答案:C】钨极氩弧焊时的稳弧装置是（   ）

A.电磁气阀  B.高频振荡器  C.脉冲稳弧器

【114】【答案:C】中性焰是氧乙炔混合比为（   ）时燃烧所形成的火焰

A.小于1.1  B.大于1.2  C.1.1-1.2

【115】【答案:C】气焊低碳钢和低合金钢时，要求使用（   ）

A.氧化焰  B.碳化焰  C.中性焰  D.轻微氧化焰

【116】【答案:A】气焊时，火焰焰心的尖端要距熔池表面（   ）mm，自始至终尽量保持熔池大小、形状不变。

A.3-5  B.1-3  C.5-6  D.1-4

【117】【答案:B】焊接裂纹在重要的焊接接头中是（   ）存在的一种缺陷

A.允许  B.不允许  C.数量不多时允许

【118】【答案:C】气孔在重要的焊接接头中是（   ）存在的一种缺陷

A.允许  B.不允许  C.数量不多时允许

【119】【答案:C】夹渣在重要的焊接接头中是（   ）存在的一种缺陷

A.允许  B.不允许  C.数量不多时允许

【120】【答案:A】熔池中的低熔点共晶是形成（   ）的主要原因之一

A.热裂纹  B.冷裂纹  C.延迟裂纹  D.再热裂纹

【121】【答案:B】普通低合金结构钢焊接时最容易出现的焊接裂纹是（   ）

A.热裂纹  B.冷裂纹  C.再热裂纹  D.热应力裂纹

【122】【答案:D】焊接时，氢能引起焊缝产生（   ）缺陷

A.夹渣  B.热裂纹  C.咬边  D.冷裂纹

【123】【答案:B】焊接过程中收弧不当会产生气孔及（   ）

A.夹渣  B.弧坑  C.咬边  D.焊瘤

【124】【答案:A】手弧焊时，产生气孔的一个原因是（   ）

A.工件上有锈、水、油污等  B.坡口角度小  C.电弧过短

【125】【答案:B】手弧焊时，产生夹渣的原因是（   ）

A.焊接电流过大  B.焊接电流过小  C.焊接速度过慢

【126】【答案:B】手弧焊时，产生咬边的原因是（   ）

A.焊接电流过小 B.焊接电流过大 C.焊接速度过慢  D.电弧过短

【127】【答案:A】手弧焊时，产生未焊透的原因是（   ）

A.焊接电流过小  B.电弧电压过低  C.焊接速度过慢

【128】【答案:B】产生热裂纹的一个原因是（   ）

A.电弧电压高  B.焊缝成形系数小  C.采用碱性焊条

【129】【答案:A】焊缝的一次结晶是从（   ）开始的

A.熔合区  B.过热区  C.正火区

【130】【答案:A】集中在焊缝中心的硫和磷偏析主要会造成（   ）

A.热裂纹  B.冷裂纹  C.焊缝表面凹陷  D.层间未熔合

【131】【答案:C】焊缝和热影响区之间的过渡区域是（   ）

A.兰脆区  B.过热区  C.熔合区  D.不完全重结晶区

【132】【答案:A】焊接熔池的金属由液态变为固态的过程称焊接熔池的（ ）

A.一次结晶  B.二次结晶  C.三次结晶

【133】【答案:A】焊缝中的偏析、夹渣、气孔等是在焊接熔池（  ）中产生

A.一次结晶  B.二次结晶  C.三次结晶

【134】【答案:A】在不易淬火钢的热影响区中，薄弱区域是（   ）

A.过热区  B.部分重结晶区  C.正火区  D.再结晶区

【135】【答案:A】不易淬火钢的热影响区中综合力学性能最好的区域是（  ）

A.正火区  B.部分重结晶区  C.过热区  D.再结晶区

【136】【答案:D】在下述四种焊接方法中，热影响区较宽的是（   ）

A.手弧焊  B.埋弧自动焊  C.手工钨极氩弧焊  D.气焊

【137】【答案:B】低碳钢焊缝二次结晶后的组织是（   ）

A.奥氏体加铁素体B.铁素体加珠光体

C.珠光体加渗碳体D.奥氏体加渗碳体

【138】【答案:D】碳钢焊缝一次结晶的晶粒都是（   ）晶粒

A.铁素体  B.珠光体  C.马氏体  D.奥氏体

【139】【答案:C】刚性固定法对于一些（   ）材料就不宜采用

A.强度高的  B.塑性好的  C.易裂的

【140】【答案:D】焊接应力和变形产生的主要原因是（   ）

A.热影响区的组织发生变化

B.被焊钢材和焊缝金属的热膨胀系数不一样

C.电弧温度大大超过钢材的熔点

D.焊接过程中焊件受到不均匀的加热和冷却

【141】【答案:C】角变形产生的原因是（   ）

A.焊缝横向收缩  B.焊缝纵向收缩

C.焊缝横向收缩在厚度方向上分布不均匀

D.焊缝纵向收缩在厚度方向上分布不均匀

【142】【答案:B】减小薄板焊接波浪变形的措施包括（   ）

A.反变形  B.刚性固定  C.预热  D.增加焊接线能量

【143】【答案:D】对接焊缝采用（   ）焊后产生的变形最小

A.V形坡口  B.Y形坡口  C.U形坡口  D.X形坡口

【144】【答案:A】焊前预热能够（   ）

A.减小焊接应力  B.增加焊接应力  C.减小焊接变形

D.减小焊接变形同时也减小焊接应力

【145】【答案:B】采用分段退焊法将（   ）

A.减小焊接残余应力B.减小焊接残余变形C.增加焊接残余变形

【146】【答案:B】焊接接头根部预留间隙的作用在于（   ）

A.防止烧穿  B.保证焊透  C.减少应力  D.提高效率

【147】【答案:C】为了使坡口面便于加工应选择（  ）；为减少焊接变形应该选择（  ）；为了提高焊接生产率应该选择（   ）

A.V型坡口  B.双V型坡口  C. V型坡口双V型坡口U型坡口

【148】【答案:B】除对接接头外常用的接头形式是（   ）

A.搭接接头  B.T型接头  C.十字接头  D.角接接头

【149】【答案:A】埋弧自动焊接头的钝边尺寸比手弧焊（   ）

A.大  B.小  C.一样

【150】【答案:D】在焊接过程中钝边的作用是（   ）

A.便于组装  B.保证焊透  C.便于清渣  D.防止烧穿

【151】【答案:B】在焊接过程中间隙的作用是（   ）

A.保证焊缝宽度  B.保证焊透  C.便于清渣  D.防止烧穿

【152】【答案:A】表示焊缝横截面形状的符号是（   ）

A.基本符号  B.辅助符号  C.补充符号  D.焊缝尺寸符号

【153】【答案:C】焊缝尺寸符号完整的焊缝表示方法除了基本符号、辅助符号、补充符号以外还包括引线和（   ）

A.技术说明符号       B.基准线及数据

C.一些尺寸符号和数据 D.形状特征符号及数据

【154】【答案:C】指引线一般由带箭头的指引线和（   ）组成

A.一条基准线  B.两条均为实线的基准线

C.一条为实线另一条为虚线的两条基准线 D.两条均为虚线的基准线

【155】【答案:C】不同厚度的钢板对接焊时，要求对厚板进行削薄处理的目的主要是避免接头处（   ）

A.焊接性能变坏  B.力学性能明显下降

C.造成过高的应力集中  D.产生较严重的焊接缺陷

【156】【答案:A】在锅炉压力容器中，除了对接接头外常用的接头形式是（   ）

A.搭接接头  B.角接接头   C.十字接头   D.端接接头

【157】【答案:D】焊接接头中应力集中最小的接头形式是（   ）

A.角接接头  B.T型接头    C.搭接接头   D.对接接头

【158】【答案:B】从事金属焊接、切割作业人员属于（    ）作业人员，必须进行安全培训并考试合格，取得安全操作证方可上岗作业。

A、普通          B、特种          C、熟练

【159】【答案:B】焊接是将两种或两种以上材质，通过加热或加压或二者并用，来达到（   ）之间的结合，而形成永久性连接的工艺过程。

A、分子          B、原子          C、中子

【160】【答案:C】常用的火焰切割是（      ）。

A、电弧切割      B、激光切割      C、氧一乙炔切割

【161】【答案:B】物体由于受到外力的作用，在单位截面积上出现的（    ）叫应力。

A、外力          B、内力          C、合力

【161】【答案:C】20#钢是含碳量为（   ）的碳素结构钢。

A、0.2%的普通    B、2%的普通     C、0.2%的优质

【162】【答案:C】在钢材中（    ）元素是有害杂质，会使钢的性能变坏。

A、锰            B、硅            C、硫

【163】【答案:C】为大致判断某钢种的可焊性，可将该种钢所含的各（    ）元素含量折算成碳当量，然后再根据碳当量的计算值判断钢的可焊性。

A、非金属        B、微量          C、合金

【164】【答案:C】金属进行氧-乙炔切割时，其燃烧温度应（    ）于熔化温度。

A、高            B、等            C、低

【165】【答案:A】乙炔燃烧时，绝对禁止用（    ）灭火机来灭火。

A、四氯化碳      B、二氧化碳      C、干粉

【166】【答案:B】氧气瓶的颜色为（    ）。

A、灰色          B、天蓝色        C、黑色

【167】【答案:C】空气中主要成份是氧和氮，各占（    ）和（    ）。

A、22%、78%     B、21%、79%     C、21%、78%

【168】【答案:B】中性焰是氧乙炔混合比为（    ）时燃烧所形成的火焰。

A、小于1.1       B、1.1～1.2        C、大于1.2

【169】【答案:A】气焊操作时，焊炬跟在焊丝后面由右向左施焊，火焰背着焊缝指向待焊部分，这种焊法称为（    ）焊法。

A、左向          B、右向            C、后向

【170】【答案:A】目前国产焊炬均为（    ）式。

A、射吸          B、等压

【171】【答案:A】乙炔气瓶的瓶温不得超过（    ）℃。

A、40            B、45              C、50

【172】【答案:C】气瓶与明火操作处的间距应大于（    ）米。

A、5             B、8               C、10

【173】【答案:C】焊接过程中发生烫伤与（    ）无关。

A、工作服短小    B、工作服上衣塞在裤内     C、工作服颜色浅

【174】【答案:C】可燃物，助燃物和（    ）是产生燃烧的三个必备条件。

A、乙炔气        B、氯酸钾          C、着火源

【175】【答案:A】在容器内或舱室进行焊割时，须两人轮换操作，（    ）。

A、其中一人操作一人留在外面监护

B、其中一人操作一人留在外面休息间休息

C、两人同时进入容器，一人工作，一人休息

【176】【答案:C】胸外心脏挤压法进行抢救时，一般是每分钟挤压（    ）。

A、12次          B、24次           C、60次

【177】【答案:B】当发现有人触电时，首先应（ ）。

Ａ　用手将触电者拉起　　　Ｂ立即切断电源　　　Ｃ立即进行人工呼吸

【178】【答案:A】焊接时绝对安全电压为（）V

A. 12  B. 2   C. 36

【179】【答案:C】防止过热组织和细化晶粒的角度考虑,应（  ）。

A．减少焊接电流      B. 减少焊接速度        C.增大弧长

【180】【答案:C】焊接立即采取消氢处理的目的是（  ）。

A. 防止氢气孔     C. 防止热裂纹    C. 防止冷裂纹      C. 防止再热裂纹

【181】【答案:A】4316焊条的药皮类型是（   ）

A.低氢型           B.钛铁矿型      C.氧化铁型

【182】【答案:C】氢型焊条在使用前必须烘干,其目的是（   ）

A.增加焊条的熔化速度     B. 使熔渣容易脱落      C. 减少药皮中的水分和焊缝金属中的含氢量

【183】【答案:A】CO2气体保护焊焊接回路串联电感的原因是防止产生（  ）。

A．电弧燃烧不稳定、飞溅大       B.气孔      C.夹渣

【184】【答案:B】焊缝不在结构的中性轴上，焊后易产生（  ）变形。

A.角　  B. 挠曲　 C.波浪

【185】【答案:A】接焊缝与角焊缝相比较，其纵向收缩量（   ）。

A. 大　  B. 小　 C. 相等

【186】【答案:B】电焊烟尘中含有7~16%的SiO2，长期吸入会造成（  ）。

A、贫血    B、硅肺病    C、鼻腔溃疡

【187】【答案:A】焊工工作时，应穿（  ）帆布工作服，防止弧光灼伤皮肤。

A、白色    B、蓝色     C、灰色

【188】【答案:C】在金属容器或管道内和潮湿的地方焊接时，照明安全电压为（  ）伏。

A、36    B、24    C、12

【189】【答案:B】电光性眼炎是电弧光中强烈的（  ）造成的。

A、红外线   B、紫外线    C、可见光

【190】【答案:C】手弧焊时，焊接电源的种类应根据（  ）进行选择。

A、焊条直径    B、焊件厚度    C、焊条药皮性质

【191】【答案:B】V型坡口的坡口角度（指坡口面两边的合成角度）一般为（  ）度。

A、45    B、60~70    C、90

【192】【答案:B】回焊首尾法适用于（  ）收弧。

A、酸性焊条    B、碱性焊条    C、酸、碱性焊条

【192】【答案:A】立焊时，中间焊道填充应适当做横向摆动，为使两侧坡口熔合良好，在坡口两侧应（  ）。

A、停留片刻    B、慢速折回    C、快速折回

【193】【答案:B】板状对接平焊时，焊条沿施焊方向的倾角一般为（  ）度。

A、40~50    B、60~75    C、80~90

【194】【答案:A】钢中常见的五种元素是（  ）。

A、碳、锰、硅、硫、磷    B、铁、碳、锰、硅、钒    C、铁、锰、碳、硫、磷

【195】【答案:B】拉伸试验所受的载荷是（  ）载荷。

A、冲击    B、静    C、交叉
【196】【答案:A】在下列钢号中，（  ）是优质碳素结构钢。

A、20    B、Q235-A    C、T10

【197】【答案:A】焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷称为（  ）。
A、未焊透    B、未焊满    C、烧穿

【198】【答案:A】在焊条药皮中，能促使电弧稳定燃烧的物质是（  ）。

A、碳酸钙    B、萤石    C、白云石

【199】【答案:A】熔焊时，酸性熔渣主要用（  ）脱硫。

A、Mn和MnO    B、Ca和Cao    C、Si和SiO2

【200】【答案:A】气孔是在焊接熔池的（  ）过程中产生的。

A、一次结晶   B、二次结晶    C、三次结晶

【201】【答案:C】稳弧性、脱渣性、熔渣的流动性和飞溅大小等是指焊条的（  ）。

A、冶金性能    B、焊接性    C、工艺性能

【202】【答案:B】氧气、乙炔橡胶软管的长度一般为（  ）。

A、5米    B、10米    C、15米以上

【203】【答案:A】板状对接立焊时，焊条倾角即焊条与焊件表面的夹角应为（  ）度。

A、60~80    B、90    C、40~50

判断题：

【1】【答案:正确】焊工手套是保护焊工手臂不受飞溅和辐射损伤防止触电的专用护具。（  ）

【2】【答案:错误】为了便于工作，焊工工作服应束在裤腰内。（  ）

【3】【答案:正确】电焊作业区应采用局部或全面机械通风以减少对焊工的伤害。（  ）

【4】【答案:错误】取得焊工合格证后可以焊接有液体压力、气体压力及带电设备。（  ）

【5】【答案:正确】在锅炉或压力容器内工作时，应设专人监护或轮换工作。（  ）

【6】【答案:正确】焊工推拉刀闸时，可戴绝缘手套且面部避开，以免发生事故。（  ）

【7】【答案:错误】为防止焊接电流减小，焊机外壳必须接地或接零。（  ）

【8】【答案:正确】焊工施焊时应避免过载，以防损坏绝缘发生触电事故。（  ）

【9】【答案:错误】在金属容器及管道内焊接时，应使用36V安全行灯照明。（  ）

【10】【答案:正确】为防止发生火灾，施焊处离可燃物的距离应至少为5米，且有防火材料遮挡。（  ）

【11】【答案:错误】一个回火保险器可以同时供两个焊割工工作。（  ）

【12】【答案:正确】乙炔瓶内气体不应全部放完，应留有0.15MPa的余气。（  ）

【13】【答案:正确】焊机接地线应有足够截面的铜线，且中间不允许有接头。（  ）

【14】【答案:错误】若有人触电应立即将其用手拉开，以争取时间。（  ）

【15】【答案:错误】氧气瓶在阳光下曝晒，就会发生燃烧。（  ）

【16】【答案:错误】第二类压力容器的压力范围是10≤P〈100Mpa。（  ）

【17】【答案:错误】第二类压力容器不包括毒性程度为极度和高度危害介质的低压容器。（  ）

【18】【答案:正确】压力容器的工作压力是指压力容器在正常工艺操作时的压力。（  ）

【19】【答案:正确】低温压力容器是指低于或等于-20℃的压力容器。（  ）

【20】【答案:正确】《蒸规》适于承压的以水为介质的固定式蒸气锅炉。（  ）

【21】【答案:错误】按结构分锅炉有立式锅炉和卧式锅炉两大类。（  ）

【22】【答案:正确】锅炉的特点之一是在运行状态下一直承受压力。（  ）

【23】【答案:正确】按《蒸规》规定，锅炉受压元件不应采用贴补的办法修理。（  ）

【24】【答案:错误】锅炉压力容器受压元件发生爆炸事故的重要原因是由于承受动载荷过大引起的。（  ）

【25】【答案:正确】工作介质、压力和温度是反映锅炉压力容器的工作状态的基本因素。（  ）

【26】【答案:错误】钢材受热时体积胀大的性能称为导热性。（  ）

【27】【答案:错误】钢材的电组系数越大其导电性越好。（  ）

【28】【答案:错误】钢材在一定温度和介质条件下抵抗氧化的能力称为长期组织稳定性。（  ）

【29】【答案:错误】常见钢材中耐腐蚀性最好的是低温钢 。（  ）

【30】【答案:正确】金属材料抵抗比它更硬的物体压入其表面的能力称为硬度。（  ）

【30】【答案:错误】钢材试样在拉断后，标距的伸长量与原始标距长度的百分比称为断面收缩率。（  ）

【32】【答案:错误】屈服点的符号是“σb”。 （  ）

【33】【答案:正确】钢中随着含碳量的增加其焊接性下降。（  ）

【34】【答案:错误】平均含碳量大于0.60％的钢称为中碳钢。（  ）

【35】【答案:正确】碳素结构钢Q235AF中的“F”表示脱氧方式符号。（  ）

【36】【答案:正确】钢号20g中的“g”表示锅炉钢。（  ）

【37】【答案:正确】钢号16MnR中的“R”表示压力容器用钢。（  ）

【38】【答案:错误】普低钢焊接时容易产生夹渣及气孔。（  ）

【39】【答案:正确】钢的热处理可以改善钢材的力学性能、金相组织和金属切削性。（  ）

【40】【答案:错误】焊后消除应力热处理可以提高钢材的强度。（  ）

【41】【答案:正确】焊条药皮的主要作用之一是稳定电弧。（  ）

【42】【答案:正确】焊条药皮的作用包括稀渣和造渣。（  ）

【43】【答案:正确】焊条药皮在焊接时形成套筒可增大电弧吹力利于熔滴过渡到熔池。（  ）

【44】【答案:错误】“E5015”是碳钢焊条型号完整的表示方法，其中“50”表示电流种类及药皮类型。（  ）

【45】【答案:错误】“J422”是结构钢焊条牌号完整的表示方法，其中“42”表示焊缝金属的主要化学成分等级。（  ）

【46】【答案:正确】焊条牌号“J507”，其中“7”表示焊条药皮类型为低氢钠型。（  ）

【47】【答案:正确】酸性焊条具有良好的抗气孔能力。（  ）

【48】【答案:错误】碳钢和低合金钢不同强度等级之间异种钢焊接时，通常按两种材料中强度特别较高者选用焊条。（  ）

【49】【答案:错误】氧气的特点之一是不与金属起化学反应。（  ）

【50】【答案:正确】选用气焊焊丝时，需考虑母材化学成分与焊丝基本符合且熔点相近。（  ）

【51】【答案:正确】CO2气体保护焊时，焊丝的含碳量必须限制在0.10%以下,其主要目的是为了飞溅。（  ）

【52】【答案:正确】氩弧焊时钨极不但有导电、引弧、维弧作用，还具有发射电子的作用。（  ）

【53】【答案:错误】焊条在储存期内，若保管不善会吸潮，吸潮的焊条会影响工艺性能。 （  ）

【54】【答案:正确】焊条药皮中的造渣剂熔化后覆盖在焊缝表面上，不仅能隔离空气中的氧和氮，还能改善焊缝的成型和结晶。（  ）

【55】【答案:正确】焊条型号“E4303”对应的焊条牌号是“J422”。 （  ）

【56】【答案:错误】交流手弧焊机也称焊接整流器。（  ）

【57】【答案:错误】ZXG-300焊机的外特性为上升特性。（  ）

【58】【答案:正确】BX3-300型焊机中的“B”表示焊接变压器。（  ）

【59】【答案:错误】交流手弧焊机接入电网时要求电网电压高于初级电压。（  ）

【60】【答案:错误】使用手弧焊机时，负载持续率增大，则焊机许用电流增大。（  ）

【61】【答案:错误】用“E5015”焊条焊接时，应选用交流焊机。（  ）

【62】【答案:正确】手弧焊机型号中，第一个字母“Z”表示焊接整流器。（  ）

【63】【答案:正确】动圈漏磁式焊接变压器的可动线圈离开固定线圈时焊接电流增大。（  ）

【64】【答案:错误】焊条药皮偏心，不是造成电弧偏吹的原因。（  ）

【65】【答案:正确】减少焊接电流量是克服电弧磁偏吹的重要措施之一。（  ）

【66】【答案:正确】66.MZ1-1000型埋弧自动焊机送丝速度增大时则焊接电流变大。（  ）

【67】【答案:错误】手工钨极氩弧焊要求焊接电源具有水平外特性。（  ）

【68】【答案:正确】交流钨极氩弧焊时，用高频震荡器的作用是引弧和稳弧。（  ）

【69】【答案:正确】用钨极氩弧焊机焊接不锈钢时，应采用直流正接。（  ）

【70】【答案:正确】焊炬型号H01-6中“1”表示射吸式。（  ）

【71】【答案:正确】焊缝的熔深大，则熔合比也随之增大。（  ）

【72】【答案:错误】焊缝宽度随着焊接电流的增加而显著的增加。（  ）

【73】【答案:正确】焊缝宽度随着电弧电压的减小而减小。（  ）

【74】【答案:正确】接触引弧的特点是可以用较低的空载电压产生焊接电弧。（  ）

【75】【答案:错误】高频高压引弧，由于采用较高的电压，所以比较危险。（  ）

【76】【答案:错误】电弧焊时，电弧拉长则电弧电压降低；电弧缩短则电弧电压增加。（  ）

【77】【答案:正确】焊接电弧中，阳极斑点的温度总是高于阴极斑点的温度。（  ）

【78】【答案:错误】所有焊接方法的电弧静特性曲线，其形状都是一样的。（  ）

【79】【答案:正确】弧长变化时，焊接电流和电弧电压都要发生变化。（  ）

【80】【答案:正确】立焊、横焊、仰焊时，应选用比平焊小的焊接电流。（  ）

【81】【答案:正确】同样厚度的钢板，适当增加焊接层数，虽然会降低焊接生产率，却能提高试件弯曲试验的合格率。（  ）

【82】【答案:错误】电弧的磁偏吹是由于焊条药皮偏心后引起的。（  ）

【83】【答案:错误】使用交流电源时，由于极性的不断变换，所以焊接电弧的磁偏吹要比采用直流电源时严重的多。（  ）

【84】【答案:正确】采用碱性焊条时，应该用短弧焊接。（  ）

【85】【答案:正确】焊条横向摆动的目的是为了获得一定宽度的焊缝。（  ）

【86】【答案:错误】定位焊缝由于只起装配和固定焊件的作用，所以可以选质量较差的焊条。

【87】【答案:正确】定位焊缝焊接时，应采用与正式焊缝焊接时相同的预热温度。（  ）

【88】【答案:错误】埋弧自动焊的焊缝质量高，主要表现在焊缝中的含氢量特别低。（  ）

【89】【答案:错误】埋弧自动焊由于采用较大的焊接电流，所以电能的消耗也较大。（  ）

【90】【答案:错误】埋弧自动焊只要选择合适的焊剂，也可以进行立焊位置的焊接。（  ）

【91】【答案:正确】埋弧自动焊时，保持电弧稳定燃烧的条件是焊丝的送进速度应等于焊丝的熔化速度。（  ）

【92】【答案:正确】均匀调节式埋弧自动焊机，焊成的焊缝质量要优于等速送丝式埋弧自动焊机。（  ）

【93】【答案:正确】埋弧自动焊焊接电弧的引燃方法是接触引弧法。（  ）

【94】【答案:正确】手工钨极氩弧焊适合于焊接薄件。（  ）

【95】【答案:错误】钨极氩弧焊通常采用直流反接电源。（  ）

【96】【答案:错误】手工钨极氩弧焊时，为增加保护效果，氩气的流量越大越好。（  ）

【97】【答案:错误】钨极氩弧焊用高频振荡器的作用是稳定电弧。（  ）

【98】【答案:错误】CO2气体保护焊时,应先引弧再通气,才能保持电弧的稳定燃烧。（  ）

【99】【答案:正确】手工钨极氩弧焊焊接铝及铝合金时应用交流电源。（  ）

【100】【答案:错误】当焊接处加热到红色时，就能加入焊丝形成熔池。（  ）

【101】【答案:正确】焊接接头中最危险的焊接缺陷是焊接裂纹。（  ）

【102】【答案:错误】焊接热裂纹总是发生在焊缝中。（  ）

【103】【答案:错误】为防止产生热裂纹和冷裂纹，应该使用酸性焊条。（  ）

【104】【答案:正确】104.氢不但会产生气孔，也会促使形成延迟裂纹。（  ）

【105】【答案:正确】105.焊前预热既可以防止产生热裂纹，又可以防止产生冷裂纹。（  ）

【106】【答案:正确】不经过焊后热处理的焊件不会产生再热裂纹。（  ）

【107】【答案:正确】降低焊接结构的刚性，对于防止各种焊接裂纹都是有利的。（  ）

【108】【答案:正确】气孔的危害性没有裂纹大所以在焊缝中允许存在一定数量的气孔。（  ）

【109】【答案:正确】低碳钢的焊接缺陷主要是气孔而不是裂纹。（  ）

【110】【答案:错误】氩弧焊时形成气孔的气体是氩气。（  ）

【111】【答案:错误】焊条烘干的目的是防止产生气孔而不是防止产生裂纹。（  ）

【112】【答案:正确】咬边作为一种缺陷的主要原因，是在咬边处会引起应力集中。（  ）

【113】【答案:正确】在某些焊接结构中，未焊透现象是允许存在的。（  ）

【114】【答案:正确】焊缝中较易出现的两种缺陷是气孔和夹渣，钨极氩弧焊时焊缝中的夹钨，实际上也是一种夹渣。（  ）

【115】【答案:正确】烘干焊条和焊剂是减少焊缝金属含氢量的重要措施之一。（  ）

【116】【答案:错误】清除焊件表面的铁锈、油漆等污物目的是提高焊缝金属的强度。（  ）

【117】【答案:正确】碱性焊条焊成的焊缝含氢量低的原因之一是药皮中的萤石有去氢作用。（  ）

【118】【答案:正确】低氢型焊条的脱渣性没有钛钙型的焊条好。（  ）

【119】【答案:错误】延迟裂纹是在焊接熔池一次结晶时产生的。（  ）

【120】【答案:正确】焊后立即进行消氢处理的焊件即可避免或减少冷裂纹的产生（  ）

【121】【答案:错误】低碳钢焊件焊后通常要进行热处理，以改善焊缝金属的组织和提高焊缝金属的性能。（  ）

【122】【答案:错误】合金钢焊件由于本身含合金元素较多所以焊后一般不必进行热处理（  ）

【123】【答案:正确】多层焊接对提高焊缝金属的塑性（如弯曲性能）有较明显的效果。（  ）

【124】【答案:错误】焊接电流、电弧电压和焊接速度增加时，都能使焊接线能量增加。（  ）

【125】【答案:正确】焊接接头包括焊缝区、熔合区和热影响区。（  ）

【126】【答案:错误】定位焊时，由于焊缝长度较短所以应该选择较小的焊接线能量。（  ）

【127】【答案:错误】氧化性气体由于本身氧化性比较强，所以不适宜作为保护气体。（  ）

【128】【答案:错误】由于气体保护焊时没有熔渣，所以焊接质量要比手弧焊和埋弧焊差一点。（  ）

【129】【答案:错误】碳当量数值越高，表明该种材料的焊接性越好。（  ）

【130】【答案:错误】普通低合金结构钢由于含有较多的合金元素，所以它的焊接性比低碳钢好得多。（  ）

【131】【答案:正确】低碳钢和低合金钢晶粒度越细其脆性转变温越低。（  ）

【132】【答案:错误】焊接结构由于刚性强所以不容易产生脆性断裂。（  ）

【133】【答案:正确】通过拉伸试验可以测定焊缝金属和焊接接头的抗拉强度、屈服强度、延伸率和断面收缩率。（  ）

【134】【答案:错误】通过弯曲试验可以测定对接焊接接头的韧性。（  ）

【135】【答案:错误】焊件在焊接过程中产生的应力叫焊接残余应力。（  ）

【136】【答案:错误】焊件上的残余应力都是压应力。（  ）

【137】【答案:正确】焊接应力和焊接变形在焊接时是必然要产生的，是无法避免的。（  ）

【138】【答案:正确】电弧焊时，产生应力和变形的根本原因，是电弧的高温对焊件局部加热的结果。（  ）

【139】【答案:错误】焊件中的残余焊后应力必须进行消除，否则将对焊接结构产生严重影响。（  ）

【140】【答案:正确】焊件越长则其纵向收缩的变形量越大。（  ）

【141】【答案:错误】焊件越厚则其横向收缩的变形量越小。（  ）

【142】【答案:错误】焊件越厚角变形越小。（  ）

【143】【答案:正确】薄板结构中很容易产生波浪变形。（  ）

【144】【答案:错误】同样厚度的焊件，单道焊比多层多道焊产生的焊接变形小。（  ）

【145】【答案:正确】段退焊法虽然可减少焊接残余变形但同时会增加焊接残余应力。（  ）

【146】【答案:错误】火焰加热矫正法只能用来矫正薄板焊接残余变形。（  ）

【147】【答案:错误】火焰加热温度越高则矫正变形效果越大，所以采用火焰加热矫正时加热温度越高越好。（  ）

【148】【答案:正确】采用气体火焰矫正变形时应该使用中性焰。（  ）

【149】【答案:正确】对焊接接头强度影响最大的是体积应力。（  ）

【150】【答案:正确】结构钢性增加时，焊接残余应力亦随之增加。（  ）

【151】【答案:错误】焊件焊后进行整体高温回火既可以消除应力又可以消除变形。（  ）

【152】【答案:正确】焊接容器进行水压试验时，同时具有降低焊接残余应力的作用。（  ）

【153】【答案:错误】脆性断裂由于很少产生，所以危害性是不大的。（  ）

【154】【答案:正确】结构中的裂纹是产生脆性断裂的重要原因。（  ）

【155】【答案:错误】当材料处于单向或双向拉伸应力作用下，往往容易发脆性断裂。（  ）

【156】【答案:错误】当材料处于三向拉伸应力作用下时，呈现良好的塑性。（  ）

【157】【答案:正确】焊接结构由应力集中引起的脆性断裂要比铆接结构严重得多（  ）

【158】【答案:正确】在焊缝尺寸相同的情况下，多层焊比单层焊的收缩量要小。（  ）

【159】【答案:错误】为消除或减小焊接变形焊后必须进行热处理。（  ）

【160】【答案:错误】气体火焰矫正是利用金属局部受热后的膨胀所引起的新变形来抵消原来的变形。（  ）

【161】【答案:错误】凡是不等厚度钢板的对接厚板均应进行削薄处理。（  ）

【162】【答案:正确】消薄处理目的是避免接头处造成严重应力集中。（  ）

【163】【答案:正确】所有焊接接头中以对接接头应用最为广泛。（  ）

【164】【答案:正确】搭接接头的强度没有对接接头高。（  ）

【165】【答案:错误】开坡口的目的是保证焊件可以在厚度方向上全部焊透。（  ）

【166】【答案:错误】对于V型坡口，坡口面角总是等于坡口角度。（  ）

【167】【答案:正确】钝边的作用是防止接头根部焊穿。（  ）

【168】【答案:正确】埋弧自动焊时，采用的主要接头形式是对接接头、Ｔ型接头和搭接接头。（  ）

【169】【答案:错误】σb表示钢材的屈服极限（屈服强度）。（  ）

【170】【答案:错误】钢材按化学成份可分为低碳钢、中碳钢、高碳钢。（  ）

【171】【答案:错误】工业用的氧气是一种可燃性的气体。（  ）

【172】【答案:正确】在钢中，锰和硅都是较好的合金剂。（  ）

【173】【答案:正确】液化石油气的燃点比乙炔气高，因此使用时比乙炔气安全。（  ）

【174】【答案:正确】使用乙炔瓶时必须直立放置，防止丙酮外流。（  ）

【175】【答案:正确】氧气瓶在使用过程中要进行定期技术检验，检验时间每三年一次。（  ）

【176】【答案:错误】在容器和舱内进行焊割，休息时要把焊割炬放好熄火即可出来。（  ）

【177】【答案:错误】行灯电压应采用36伏以上的电源。（  ）

【178】【答案:错误】为节约能源，应将乙炔瓶内的气体完全用完。（  ）

【179】【答案:正确】动火时发现情况变化或不符合安全要求，动火人有权暂停动火。（  ）

【180】【答案:正确】闪点可以作为评定液体火灾危险性的主要依据。（  ）

【181】【答案:正确】乙炔瓶在使用过程中要进行定期技术检验，检验时间至少每三年进行一次。（  ）

【182】【答案:错误】氧气的化合能力是随着压力的加大和温度的升高而减弱。（  ）

【183】【答案:错误】为了工作需要每一个氧气减压器和乙炔减压器可同时并接一个焊炬和一个割炬。（  ）

【184】【答案:正确】气焊与气割对氧气的要求是纯度越高越好。（  ）

【185】【答案:错误】金属在切割氧射流中燃烧应该是吸热反应。（  ）

【186】【答案:正确】禁止用烟蒂点火以防手被烧伤。（  ）

【187】【答案:正确】焊接作业场地应离易燃易爆物10米以外。（  ）

【188】【答案:错误】对触电者的现场急救，首先是进行口对口人工呼吸。（  ）

【189】【答案:正确】未受过专门训练的人员不准进行焊接工作。（  ）

【190】【答案:错误】在密闭容器内，可以同时进行电焊及气焊工作。（  ）

【191】【答案:正确】20g钢中的“g”表示锅炉用钢。（  ）

【192】【答案:错误】交流焊机有极性，直流焊机没有极性。（  ）

【193】【答案:错误】熔焊时，焊缝金属和母材之间或焊道金属和焊道金属之间，未完全熔化结合的部分，称为未焊透。（  ）

【194】【答案:错误】外观检查不是重要的检验手段，只要内部质量达到“验规”要求即可。（  ）【195】【答案:正确】焊接过程中在焊接接头中产生的不符合设计或工艺要求的称之为焊接缺陷。（  ）

【196】【答案:错误】密封性试验和机械性能试验均属于破坏性试验。（  ）

【197】【答案:错误】10、20钢是优质碳素结构钢，其牌号数字是含碳量的千分数，它们的平均含碳量分别为1%、2%。（  ）

【198】【答案:正确】焊接缺陷按其在焊缝中的位置可分为：内部缺陷和外部缺陷两种。（  ）【199】【答案:正确】电弧电压与焊接电流之间的关系不符合欧姆定律。（  ）

【200】【答案:正确】磷是钢中的杂质元素，它能提高钢的脆性转变温度，产生冷脆。（  ）

【201】【答案:错误】氧气软管和乙炔软管可以混用。（  ）

【202】【答案:错误】气焊熄火时，先关氧气门，后关乙炔门。（  ）

【203】【答案:正确】严禁使用没有减压器的氧气瓶。（  ）

【204】【答案:正确】焊缝外观检查是焊工必须进行的自检项目。（  ）

【205】【答案:正确】焊接材料是焊接时所消耗的材料（包括焊条、焊丝、焊剂、气体等）的通称。（ ）

【206】【答案:错误】焊接过程中焊芯只起到传导电流的作用。（  ）

【207】【答案:正确】钛钙型药皮焊条的造渣剂中含有强碱性氧化物，所以具有良好的抗裂性能。（ ）

【208】【答案:错误】可以在油漆未干的结构上进行焊接。（  ）

【209】【答案:正确】电焊设备的装设、检查和修理工作，必须在切断电源后进行。（  ）

多选题

【1】【答案:AB】金属的结晶过程是由（ ）和（ ）两个基本过程组成。

A晶核产生

B长大

C晶核裂变

D凝固

【2】【答案:BD】埋弧自动焊工艺的焊接电压是决定(  )的主要因素，焊接电源是决定(  )的主要因素。

A焊缝

B熔宽

C焊肉

D熔深
【3】【答案:AD】防止夹钨产生的方法是(  )和(  )。

A采用高频引弧  B增大焊接电流  C采用低频引弧  D降低焊接电流； 
【4】【答案:CAB】焊条药皮中加入一定量的合金元素有利于焊缝金属(  )并补充(  ),已得到满意的(  ).

A合金元素

B力学性能

C脱氧

D脱硫 
【5】【答案: CAB】 随着焊缝含(  )量的增加，会引起焊缝金属的(  )、(  )和时效硬化
A热脆

B冷脆

C氧

D含硫

【6】【答案:B C】 不属于易燃、易爆气体的是（    ）

A.氧气

B.二氧化碳气

C.氩气

D.氢气

【7】【答案:ACB】 通常(  )可以减少被焊件元素的烧伤和增碳；对含有低沸点元素的材料选用（）；对允许和需要增碳的材料可选用（）。

A. 氧化焰

B.碳化焰

C.中性焰

【8】【答案:ABD】焊条药皮中的（  ）熔化后覆盖在焊缝表面上，不仅能隔离空气中的（  ），还能改善焊缝的成型和（    ）。

A. 造渣剂

B.氧和氮

C.造气剂

D.结晶

【9】【答案:ADF】登高作业时，禁止把焊接电缆(       )、等混绞在一起或缠在焊工身上操作，在高处靠近10KV高压线或裸导线操作时，水平垂直距离不得小于(     )。在10KV以下时，其水平、垂直距离不得小于(     ).

A、气体胶管及钢丝绳

B、钢丝绳

C、2米

D、3米

E、5米

F、1.5米

【10】【答案:A】热处理方法虽然很多，但任何一种热处理都是由（ ）（ ）（ ）三个阶段组成的。
A 加热

B冷却

C保温

D回火

【11】【答案BA】（ ）的目的是使晶核长大速度（）
Ａ变小

Ｂ 变质处理

Ｃ 冷处理

Ｄ 变大

【12】【答案:AC】回火时决定钢的组织和性能的主要因素是（  ），回火温度可根据（ ）的力学性能来选择。

A回火温度

B施工要求

C工件要求

D加工速度
【13】【答案CD】锻钢一般加热获得奥氏体组织，这时它的（ ）（ ）便于塑性变形加工。
A塑性差

B强度高

C强度低

D塑性好、
【14】【答案:AD】渗碳处理的目的是使零件表面具有(  )，耐磨性及疲劳强度，而心部具有（ ）
A 较高的韧性

B 较低的韧性

C 较高的塑性

D 较高的硬度
【15】【答案:BC】电流通过导体的热量，除了与导体的（  ）成正比外，还（ ）
A与电流强度成正比

B电阻与通电时间
C与电流强度的平方成正比

D与电流强度的平方成反比
【16】【答案:AD】用碱性焊条焊接时，焊接区的气体主要是（ ）（ ）
A.CO2

B.N2

C.水蒸汽

D.CO

【17】【答案:BCD】不属于氩弧焊的特点是（ ）
A完成的焊缝性能优良

B焊后焊件变形大 
C焊后焊件应力大

D可焊的材料太少 
【18】【答案BD】利用电流通过液体熔渣所产生的（  ）来进行焊接的方法称为（ ）
A电阻焊

B电弧

C电阻热

D电渣焊
【19】【答案:AD】焊接（ ）最容易在焊接（  ）时出现。
A冷裂纹

B热裂纹

C高碳钢

D普通低合金结构钢
【20】【答案:BD】奥氏体不锈钢中主要元素是（ ）（ ）
A锰

B铬和

C钛

D镍
【21】【答案:CD】焊接热过程是一个不均匀加热的过程，以致在焊接过程中出现应力和变形，焊后便导致焊接结构产生（ ）（ ）
A整体变形

B局部变形

C残余应力变形

D残余变形
【22】【答案:BCD】下列试验方法中，不属于破坏性检验的是（ ）
A机械性能检验

B外观检验

C气压检验

D无损检验
【23】【答案:BD】造成咬边的主要原因是由于焊接时选用了（ ）焊接电流，（ ）过长及角度不当。
A 小的

B大的

C相等

D电弧
【24】【答案:DC】焊接时，焊缝坡口钝边过大，坡口角度太小，焊根未清理干净，太小会造成（ ）缺陷
A气孔

B焊瘤

C未焊透

D间隙
【25】【答案:ABD】氩弧焊接时常见的内部缺陷是（ ）
A夹渣、夹钨、裂纹

B未熔合和未焊透
C夹渣 焊瘤 裂纹

D 气孔

【26】【答案:AD】破坏性检验是从焊件或试件上切取试样，或以产品的（ ）试验，以检查其各种（ ），搞腐蚀性能的检验方法
A整体破坏

B局部破坏

C整体疲劳

D力学性能
【27】【答案:ABC】下列属于破坏性检验的方法是（ ）
A煤油试验

B水压试验

C氨气试验

D疲劳试验
【28】【答案:ABC】轻便直线切割机适于完成的工作是（ ）
A直线

B 圆周

C 直线坡口切割

D 三角形
【29】【答案:ABC】若室内电线或设备着火，应采用（    ）灭火

A.干砂土

B.二氧化碳

C.四氯化碳

D.泡沫灭火器

【30】【答案:ABD】对焊工有毒害的气体是（    ）

A.臭氧

B.一氧化碳

C.二氧化碳

D.氮氧化物

【31】【答案:A、C】焊接切割过程中，若发生回火时，应采取的措施是（    ）然后再（  ）

A.立即关闭焊，割炬乙炔阀。

B.立即先关闭焊，割炬氧气阀

C.关闭氧气阀

D.立即关闭氧气瓶阀

【32】【答案:A、D】CO2 气体保护焊用焊丝镀铜以后，既可（ ）又可改善焊丝（   ）

A.导电性能

B.导磁性能

C.导热性能

D. 防止生锈

【33】【答案:D、B】氩气的特点之一，在高温下不分解，不与（  ）反应及（    ）。

A.能承受较大的焊接电流

B.不溶解于液体金属

C.有助于电子发射

D. 金属起化学对

【34】【答案:BCD】克服电弧磁偏吹的方法包括（    ）

A.增加焊接电流

B.压低电弧

C.减小焊接电流

D.改变焊条角度，将焊条倒向电弧偏吹的一侧

【35】【答案:ABCDE】钢中常见的五种元素是（  ）。

A.碳

B.锰

C.磷

D.硅

E.硫

F铬

【36】【答案:ABC】为了使坡口面便于加工应选择（  ）；为减少焊接变形应该选择（  ）；为了提高焊接生产率应该选择（   ）

A. U型坡口

B.双V型坡口

C. V型坡口

D.单边V型破口

【37】【答案:AB】焊接过程中焊件受到不均匀的加热和冷却会产生（）和（   ）

A. 焊接应力

B. 变形

C.裂纹

D.夹渣

【38】【答案:BA】手工钨极氩弧焊时，钨极端部形状不但影响电弧的引燃、(   )、焊缝的形状，而且在一定程度上影响（    ）。

A.熔深及熔宽

B. 电弧稳定性

C.熔化系数

D.合金元素烧损

【39】【答案:BD】根据脱氧方式不同，碳素钢可分为(  )、半镇静钢及（    ）

A.低合金钢

B.镇静钢

C.低碳钢

D.沸腾钢

【40】【答案:AD】锅炉压力容器的焊接质量与结构设计，(   )，工艺规程有关，还与（    ）有直接关系。

A.焊工操作技能和工作责任心

B.锅炉压力容器的安装位置

C.锅炉压力容器的使用环境

D. 材料选择